防

水

施

工

計

劃

書

工程名稱：新建工程

業    主：慧安營造

承攬廠商：惠臨實業股份有限公司

層縫防水

一.施工範圍：外牆樓層接縫上下共30公分處。

二.施工面要求(工地先行施作)：施工處RC牆面鐡線等雜物清除乾淨。

三.施工程序(本公司施作內容)：

| 施 工 項 目 | 材料名稱 | 用量 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| V槽整平層 | 樹脂水泥砂漿 | — | 打石、鏝平 |
| 底漆 | P-206-1 | 0.1kg/m | 噴塗or滾塗 |
| 下層防水 | P-235 | 0.5kg/m | 噴塗or滾塗 |
| 上層防水 | P-235 | 0.5kg/m | 噴塗or滾塗 |

四.施工注意事項：

1.樓層接縫處先行打除V型溝槽(0.5~1㎝)，主要目的在於清除層縫內木削、雜物、蜂巢(蜂巢現象太嚴重以致鋼筋裸露，工地須先行結構補強)，若層縫完整則不需刻意打深，再以樹脂水泥砂漿修補平順。

2.底漆P-206-1塗佈必須使施工面滲透飽和。

3.樓層接縫上下各15cm處,全面噴塗或滾塗水性複合乳膠泥P-235二道,防水塗膜必須均勻完整。

4.雨天及有下雨之虞時避免施工。

五.施工大樣圖：

窗框防水

一.施工範圍：窗框四週外牆30公分以內。

二.施工面要求(工地先行施作)：

1.窗框崁縫水泥砂漿必需密實平順、無裂縫。

2.結構體牆面若有蜂巢現象需先填補整平。

3.鋁窗保護膜完整無破損。

4.窗框邊請勿吊線及黏貼角條、灰誌。

三.施工程序(本公司施作內容)：

| 施 工 項 目 | 材料名稱 | 用量 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | P-206-1 | 0.1kg/m | 噴塗or刷塗 |
| 下層防水 | P-235 | 0.5kg/m | 噴塗or滾塗 |
| 上層防水 | P-235 | 0.5kg/m | 噴塗or滾塗 |

四.施工注意事項：

1.防水層施作前，必需先確認鋁窗保護膜完整無破損，以免污損鋁窗。

2.窗框週邊(30㎝)塗佈底漆P-206-1使施工面完全滲透飽和，再塗佈水性複合式乳膠泥P-235二道，防水塗膜必須均勻完整。

3.雨天及有下雨之虞時避免施工。

五.施工大樣圖：

浴廁防水(輕隔間)

一.施工範圍：浴廁地坪全部及牆面高度2M以下。

二.施工面要求(工地先行施作)：

1.地坪泥渣打除，雜物、積水清理乾淨。

2.輕隔間下槽料樹脂水泥砂漿填補。

3.牆面板材及釘孔填縫完整

三.施工程序(本公司施作內容)：

| 施 工 項 目 | 材料名稱 | 用量 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材下方填縫 | 單液PU |  | 刷塗填補 |
| 底漆 | P-206-1 | 0.3kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 下層防水 | P-235 | 1.2kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 上層防水 | P-235 | 1.2kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 防水補強 | P-625 | 0.36kg/m | 塗刷 |

四.施工注意事項：

1.板材及地面交界處需先以單液PU填縫。

2.底漆P-206-1塗佈必須使施工面完全滲透飽和。

2.全面塗佈水性複合式乳膠泥 P-235二道,塗膜必須均勻平整。

3.於牆面轉角、穿透管邊、落水管頭加強防水塗膜P-625一道,加強防水效果。

4.防水層完成後,必須試水48小時以上確認效果,方可進行後續工程。

五.施工大樣圖：

露臺及屋頂防水

一.施工範圍：屋頂、露臺地坪全部及四週牆面30cm以下處。

二.施工面要求(工地先行施作)：

1.地坪泥渣打除，雜物、積水清理乾淨。

2. RC牆面鐡線等雜物清除乾淨。

三.施工程序(本公司施作內容)：

| 施 工 項 目 | 材料名稱 | 用量 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 水性底漆 | 0.3kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 下層防水 | 氯丁橡膠 | 1.0kg/m2 | 鏝塗or滾塗 |
| 上層防水 | 氯丁橡膠 | 1.0kg/m2 | 鏝塗or滾塗 |

四.施工注意事項：

1.底漆P-206-1塗佈必須使施工面完全滲透飽和。

2.全面塗佈氯丁橡膠防水材P-625二道,塗膜必須均勻平整。

3.防水層完成後,必須試水48小時以上確認效果,方可進行後續工程。

4.雨天及有下雨之虞時避免施工。

五.施工大樣圖：

陽台防水

一.施工範圍：陽台地坪全部及牆面高度20CM以下。

二.施工面要求(工地先行施作)：

1.地坪泥渣打除，雜質、積水清理乾淨。

2. RC牆面鐡線等雜物清除乾淨。

三.施工程序(本公司施工內容)：

| 施 工 項 目 | 材料名稱 | 用量 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | P-206-1 | 0.3kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 下層防水 | P-235 | 1.2kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 上層防水 | P-235 | 1.2kg/m2 | 噴塗or滾塗 |

四.施工注意事項：

1.底漆P-206-1塗佈必須使施工面完全滲透飽和。

2.全面塗佈P-235二道，塗膜必須均勻平整。

3.於牆面轉角、穿透管邊、落水管頭防水塗佈須特別注意及仔細。

4.防水層完成後,必須試水24小時以上確認效果,方可進行後續工程。

五.施工大樣圖：

結構體外牆防水

一.施工範圍：結構體外牆。

二.施工面要求(工地先行施作)：

1.結構體牆面模板拆除乾淨。

2.結構體牆面螺桿、鐵線、鐵釘需切除。

3.結構體牆面若有蜂巢現象，需先補土整平。

4.結構體牆面灰塵清潔。

三.施工程序(本公司施工內容)：

| 施 工 項 目 | 材料名稱 | 用量 | 施工方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | P-202 | 0.3kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 下層防水 | P-235 | 1.0kg/m2 | 噴塗or滾塗 |
| 上層防水 | P-235 | 1.0kg/m2 | 噴塗or滾塗 |

四.施工注意事項：

1.底漆P-206-1塗佈必須使施工面完全滲透飽和。

2.全面噴塗或滾塗水性複合式乳膠泥 P-235二道,塗膜必須均勻平整。

五.施工大樣圖：